|  | Официальный перевод с английского языка |
| --- | --- |

Листок технических данных

3495

Дарбонд (Darbond) 				             		Амортизирующий материал для дробилок

21 апреля 2014

Введение

Дарбонд 3495 является двухкомпонентным эпоксидным клеем, отверждающимся при комнатной температуре. Залейте смешанный материал в полости между износостойкими футеровками и корпусом дробилки для полного заполнения лакун и склейки. Благодаря прекрасному сопротивлению высоким ударным нагрузкам отвержденный материал может надежно поддерживать конус и футеровку, служить буфером, поглощать энергию и снижать вибрацию. Он удобен в использовании, долго служит и обладает хорошими рабочими характеристиками.

Сфера применения

Применяется в конусных и конусных/жираторных дробилках серии PY (таких, как Нордберг(Nordberg), Сандвик (Sandvik)) для заполнения лакун между футеровкой и конусом; также может использоваться для выравнивания поверхности при монтаже оборудования. Преимущественно используется в добывающей и плавильной отрасли, на гидроэлектростанциях, в дорожном строительстве и производстве стройматериалов. Также может использоваться в строительстве, ландшафтном дизайне, склеивании бетонных и стальных конструкций, укладке металлических рельс, и т.д.

Стандартные свойства неотвержденного материала

| Компонент А | Стандартное значение | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид Основной материал Вязкость (мПа.с) (RV вискозиметр Брукфильда Шпиндель 6, 20 об./мин.) Компонент В Внешний вид Основной материал Вязкость (мПа.с) (NDJ-1A, Шпиндель 1, 60 об./мин.) (GB/T2794-1995) | Густая жидкость белого цвета Модифицированная эпоксидная смола 30000 Жидкость темно-красного цвета Эпоксидный модифицированный аминовый аддукт 16 | 20000-40000 15-35 |

Стандартные свойства смешанных материалов

|  | Стандартное значение | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид Массовая доля Объемная доля Жизнеспособность (мин.) (10 кг при 25 °С) | Густая жидкость светло-серого цвета А:В=100:6.5 А:В=8.55:1 10 | 8-12 |
| Мин. время отверждения до эксплуатации при комнатной температуре (часов) |
| 100% нагрузка | 8 |  |

Стандартные рабочие показатели отвержденного материала

Стандартное значение

| Удельная масса (г/см.куб.) (GB/T13354-1992) Твердость (по Шору, шкала D) (GB/T2411-1980) Предел прочности при сдвиге (МПа) (GB/T7124-1986) Предел прочности при сжатии (МПа) (GB/T1041-1992) | 1,7 80 15 106 |
| --- | --- |

Указания по использованию

Очистка и подготовка: Удалить остатки наполнителя и ржавчину между конусом и футеровкой. Затем собрать конус и футеровку. Держать конус и футеровку при температуре 10-28°С, предварительно нагрейте или охладите безопасным образом. Перед эксплуатацией храните компоненты 3495 А и В при температуре 15-26°С. Рекомендуется использовать электрический блендер и дисковую мешалку с большими сдвиговыми усилиями менее 800 об./мин. и завершить подготовительные работы для разливания.

Смешивание: Открыть контейнер с компонентом А, перемешать компонент А электрическим блендером вертикальными движениями в течение 1 минуты. Равномерно взболтать компонент В, затем добавлять компонент В в перемешиваемый компонент А. Перемешивать смесь вертикальными движениями в течение 2-3 минут до достижения однородности цвета.

Разливание: По окончании равномерного смешивания сразу же разлейте. Залейте в одно место, и дайте амортизирующему материалу заполнить лакуны и вытеснить воздух. При необходимости используйте перемычку (листовое железо, картон или глину, и т.д.) для направления потока, пока она не заполнится. Не перемешенную смолу не следует сбрасывать в дробилку. При использовании 10-килограммового материала 3495 время от момента смешивания до разливания не должно превышать 10 минут.

Отверждение: Температура отверждения должна быть в пределах от 15 до 26 °С.

Примечание: Чем ниже температура, тем дольше жизнеспособность, но выше вязкость (тяжело смешивать и разливать). Если температура ниже 10°С, рекомендуется повысить температуру эпоксидной смолы, футеровки и конуса до 10-25°С прежде, чем начинать эксплуатацию. В случае, если температура окружающей среды выше 35°С, жизнеспособность продукта снижается; охладите продукт или сократите смешиваемое количество. Смешивайте продукт последовательно в соответствии с эксплуатационной скоростью.

Предупреждение

Держать вдали от детей.

При обращении с продуктом одевать перчатки.

Рекомендуется использовать продукт в хорошо проветриваемых местах.

При попадании на кожу незамедлительно стереть и сразу же промыть чистой водой. При попадании в глаза незамедлительно промыть чистой водой; если симптомы не исчезли, обратиться к врачу. Более подробную информацию можно найти в паспорте безопасности материала на данный продукт.

Упаковка

Поз. № 349508, комплект 10 кг

Компонент А: бочка 9,39 кг, Компонент В: бутылка 0,61 кг

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте в закрытом контейнере при температуре 8-28 °С

Срок годности 24 месяца

Яньтай Дарбонд Текнолоджи Ко., Лтд. (Yantai Darbond Technology Co., Ltd.)

Адрес в Китае, пров. Шаньдун, г. Яньтай: No 98 Jinshajiang Road, ETDZ, Yantai, Shandong, China 264006

Аутентичность перевода текста одного документа на двух листах заверяю.

Начальник отдела переводов			Н.А. Савинкова